国家档案局 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

档案修裱技术规范

Specifications for mounting-repairing of archives

（征求意见稿）

2021.02

DA/T 25—202X代替DA/T 25—2000

DA

中华人民共和国档案行业标准

ICS

备案号：

- 目   次

前言	I

引言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  修裱原则	2

4.1  保持原貌原则	2

4.2  适宜性原则	2

4.3  可逆性原则	2

5  修裱设备和工具	2

5.1  工作台	2

5.2  干燥设备	2

5.3  修裱工具	3

6  修裱材料	3

6.1  修裱用纸	3

6.2  粘合剂	3

6.3  其他材料	4

7  修裱前期准备	4

7.1  登记	4

7.2  检査	5

7.3  拍照	5

7.4  制定修裱方案	5

7.5  预处理	5

8  修裱技术	5

8.1  修补	5

8.2  整托	7

8.3  装订	10

9  修裱质量及管理要求	11

9.1  修裱质量要求	11

9.2  修裱管理要求	11

附录A（资料性附录）修裱工作室要求	12

附录B（资料性附录）纸墙制作方法	13

附录C（资料性附录）小麦淀粉浆糊的制作、保存和使用	15

参考文献	16

- 前   言

- 本标准按照GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

- 本标准是对DA/T 25—2000《档案修裱技术规范》的修订。

- 本标准与DA/T 25—2000相比，除编辑性修改外，主要技术内容变化如下：

- ——将标准适用范围由“纸质（缣帛）档案”修改为“纸质档案”；

- ——增加了规范性引用文件；

- ——增加和修改了部分术语和定义；

- ——删除了热压机械、丝网加固、挖补、修裱用料类型等不再适用内容；

- ——删除了地图托裱、档案揭补、辅助设备和工具等与本标准关联较弱内容；

- ——修改了修裱原则、装订、修裱材料等部分内容；

- ——增加了双面字迹档案整托、局部加固等内容。

本标准的附录A、附录B、附录C均为资料性附录。附录A为修裱工作室要求；附录B为纸墙制作方法；附录C为小麦淀粉浆糊的制作、保存和使用。

本标准由国家档案局提出并归口。

本标准起草单位：中国人民大学档案学院、国家档案局技术部、湖北省档案馆。

本标准主要起草人：张美芳、黄丽华、吕晓芳、锅艳玲、王亚亚。

- 引   言

根据档案修裱工作的需要，依据实际操作流程和环节，对修裱所使用的技术、方法、工具、材料等进行了规定，以明确修裱技术操作，确保档案修裱质量。

档案修裱技术规范

1  范围

本标准主要针对纸质档案手工修裱方法和技术要求进行规定。

本标准适用于各级各类档案馆、档案室，其他纸质文献保管机构可参照使用。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DA/T 64.1—2017  纸质档案抢救与修复规范 第1部分：破损等级的划分

DA/T 64.2—2017  纸质档案抢救与修复规范 第2部分：档案保存状况的调查方法

DA/T 64.3—2017  纸质档案抢救与修复规范 第3部分：修复质量要求

DA/Z 64.4—2018  纸质档案抢救与修复规范 第4部分：修复操作指南

DA/T 22—2015    归档文件整理规则

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

修裱  mounting-repairing

使用纸张和黏合剂等对破损档案进行拼接、修补、整托、整形等，并按照一定形式进行装订，以恢复档案原貌，增加档案耐久性和耐用性的技术。

3.2

修补  mending

对档案纸张局部残缺、开裂、脆弱等进行补缺、溜口、加固的一系列技术操作。

3.3

整托  lining

将合适的纸张贴覆于档案纸张之上（通常为背面），进行整体加固的技术操作。

3.4

装订  binding

将分散的档案纸张整理后以订线、粘合等方式订联成卷、册等形式的技术操作。

4  修裱原则

4.1  保持原貌原则

档案是历史的原始记录，具有凭证作用。修裱过程中不得损坏、丢失、更改、删除档案制成材料、内容信息、装订形式原状、特点及及原始痕迹。

4.2  适宜性原则

修裱所用材料应具有最适宜延长档案寿命的特性，修裱材料和技术方法不得对档案制成材料产生损害或副作用。

4.3  可逆性原则

修裱所用材料和技术方法应具有可逆性，在必要时应能通过适当的方法使档案与修裱材料安全分离。

5  修裱设备和工具

5.1  工作台

5.1.1  裱台

台面应选用结实、无节疤、经干燥处理不易变形的木材制作。台面厚约10cm，多加工为朱红色。要求台面平整光滑、形状稳定、无破裂、无缝隙、耐水浸。裱台外形规格一般长260～400cm，宽100～200cm，高70～80cm。

5.1.2  拷贝台

用于严重破损档案的拼接、修补等。多采用玻璃灯箱式工作台，以玻璃板为台面，台面下方安装灯具，灯具应采用亮度可调、无频闪的冷光源。外形规格可根据档案修裱需要而定。也可以将移动式拷贝板置于普通工作台上使用。

5.2  干燥设备

5.2.1  纸墙、纸绷

以木格为框架，表面粘贴多层纸张制成的张贴干燥设备，适用于气候干燥地区。要求表面平整光滑。纸墙安装在墙壁上，其规格应根据修裱工作室墙壁高度和宽度而定（修裱工作室要求见附录A，纸墙制作方法见附录B）。纸绷尺寸较小，可自由活动，其规格可根据档案修裱需要而定，一般长200cm，宽100cm，厚4cm，组合式纸绷的间距应为8～12cm。

5.2.2  板墙、贴板

以木板（杉木最佳）作为张贴平面，在其表面粘贴3～4层吸水性强、韧性较好的纸张，以增加其吸水性能。适用于气候潮湿地区。板墙固定在墙面上，其规格应根据修裱工作室墙壁高度和宽度而定。贴板可自由活动，其规格可根据档案修裱需要而定。

5.3  修裱工具

5.3.1  棕刷

用于排刷、上墙等工序，以软硬适中、具有弹性、整齐结实为宜。

5.3.2  排笔

用于润水、上浆等工序，由若干支竹管羊毛笔并排连结而成，小排笔以12管、大排笔以18～24管为宜。刷毛应柔软、整齐、具有弹性。

5.3.3  启子

用以启、揭贴在墙面上的档案托件等，多用坚硬的毛竹或牛角等削制而成，油画铲亦可。呈宝剑形，尖端为半圆形，前半部薄而光滑，后半部逐渐粗厚。

6  修裱材料

6.1  修裱用纸

6.1.1  修裱用纸的一般要求：

a）不含有害杂质，具有较好的耐久性；

b）呈中性或弱碱性，7≤pH≤8.5；

c）纤维交织均匀，具有合适的物理强度；

d）不含油、蜡等材料，具有亲水性。

6.1.2  修裱用纸的选择

6.1.2.1  修裱用纸应根据档案的纸张特征、珍贵程度、破损程度以及修裱技术要求进行选择。

6.1.2.2  用于补缺、接边的纸张，应具有与档案纸张类似的原料、厚度、颜色、质地和机械性能。用于溜口、局部加固、整托的纸张应尽可能薄软、柔韧，如薄皮纸等。双面字迹档案整托时应选用透明度较高、韧性较强的纸张，如马尼拉麻纸、典具帖等。

6.1.2.3  用于撤潮的吸水纸可选用高丽纸等吸水性较强、质地松厚的纸张。

6.2  粘合剂

6.2.1  粘合剂的一般要求：

a）化学性能稳定，不含对档案有害的物质；

b）呈中性或弱碱性，7≤pH≤8.5；

c）粘合强度适中，粘合速度适宜；

d）呈白色或无色透明；

e）具有良好的可逆性。

6.2.2  粘合剂的选择

6.2.2.1  小麦淀粉浆糊是最常用的修裱粘合剂，使用除去面筋的淀粉兑水加热搅拌制成（方法见附录C）。浆糊的稀稠度应根据所采用的修裱方法及档案原件纸张的种类及吸水性能等情况而定。机制纸多经过施胶，相对不易粘合，浆糊可稍稠，用于手工纸的浆糊则可稍稀一些。

6.2.2.2  羧甲基纤维素钠（CMC）加水调和后具有一定黏性，且具有干燥速度较慢、不易变质的特点。可单独使用，用于档案局部修补或整托，也可与小麦淀粉浆糊、聚醋酸乙烯酯乳液等粘合剂以适当比例混合，以获得所需要的透明度、柔韧度或干燥速度等。

6.2.2.3  装订档案时除小麦淀粉浆糊、羧甲基纤维素钠外还可以选用动物胶、聚醋酸乙烯酯乳液等粘合剂。

6.3  其他材料

6.3.1  垫膜

修裱严重破损档案时，以垫膜作为临时加固和支撑材料，便于起台、翻转，可选用聚酯薄膜、化纤纸、水油纸等。

6.3.2  装订材料

参照DA/T 22—2015中的要求选择装订材料。传统线装书籍形式的档案可使用丝线或棉线，西式装订书籍形式的档案可使用亚麻线或棉线。订线一般选择原色或白色订线，也可根据需要适当染色。

7  修裱前期准备

7.1  登记

7.1.1  凡需修裱的档案，均应严格执行登记和交接手续。

7.1.2  登记项目包括时间、数量、档号、交卷人、收卷人等。

a）时间：档案交接日期。

b）数量：档案卷数、件数、页数。

c）档号：全宗号、档案门类代码、年度、保管期限、件号等。

d）交卷人：由库房管理员签名。

e）收卷人：由档案修裱质量审核员签名。

7.2  检査

7.2.1  破损和保存状况

修裱前应按DA/T 64.1—2017和DA/T 64.2—2017的规定，检査待修裱档案破损和保存状况，确定破损等级。

7.2.2  字迹材料

修裱前应按DA/Z 64.4—2018规定的方法，检査档案字迹材料遇水或有机溶剂是否发生洇化、扩散、褪色等情况，以确定是否需要对字迹进行加固处理以及应采用的修裱方法。

7.2.3  纸张材料

7.2.3.1  检查档案纸张的原料种类、厚度、颜色、纹理等特征，作为选择修裱用纸的依据。

7.2.3.2  按DA/Z 64.4—2018规定的方法，测定纸张酸度，以确定是否需要进行脱酸处理。

7.3  拍照

修裱前应先拍摄照片作为技术档案留存。照片应能反映档案整理状况和局部破损细节。

7.4  制定修裱方案

修裱前应根据档案修裱原则和质量标准，针对档案破损状况及档案纸张、字迹种类，制定修裱方案，选择修裱材料，确定处理方法。

7.5  预处理

档案如存在污渍、霉变、粘连、酸化等问题，应按DA/Z 64.4—2018规定的方法，先对其进行去污、除霉、揭粘、脱酸等处理。

8  修裱技术

8.1  修补

8.1.1  基本要求

8.1.1.1  修补适用于档案整体强度尚可，但存在局部残缺、开裂、脆弱的档案。

8.1.1.2  修补包括补缺、溜口、局部加固、接边等技术方法。

8.1.1.3  修补后的档案根据需要进行闷水、压平，使修补处恢复平整。

8.1.2  补缺

8.1.2.1  一般方法

将档案残缺处整理对齐，残缺边缘约1mm处用刀刮或磨成斜面，在斜面上刷浆糊，将补纸按照档案纸张纤维方向放在残缺处，大片纸用棕刷刷实，小片纸用手掌按实，然后趁湿撕下多余补料或用刀轻轻刮除。再次排实后将档案从台面上揭下，放在吸水纸上晾干。残缺处有字迹时应慎重处理，不应将字迹损坏。

8.1.2.2  碎片缀合及补缺

碎片状的档案需先拼对缀合再补缺，具体有如下两种方法。

a）在裱台上铺一层垫膜，将档案正面朝上放在垫膜上，逐一拼对碎块，用薄纸条和浆糊对破碎处进行临时固定。然后在档案正面盖一层垫膜，将两层垫膜连同档案一同翻转，揭去背面垫膜后按照一般方法进行补缺。补缺完成后再将档案翻转，将正面的垫膜和加固纸条揭下，晾干。

b）在拷贝台上铺一层垫膜，将档案正面朝下放在垫膜上，借助拷贝台的光线逐一拼对碎块，然后按照一般方法进行补缺。补缺完成后将档案翻转，将正面垫膜揭下，晾干。

8.1.2.3  补虫洞

视洞孔大小及疏密，可采取一般补缺方法或局部整补法。局部整补法是用补纸对相邻较近的多处虫洞进行整体补缺，适用于较为密集的虫洞。

8.1.3  溜口

将档案正面朝下铺在裱台上，展平、对齐，在折口处或其他撕裂、破裂处自上而下刷浆糊，然后粘贴合适宽度的皮纸条，排实后将档案揭起。如有残缺，应先补缺再溜口。

8.1.4  局部加固

档案如局部发生絮化、糟朽，可选择韧性较好的薄皮纸在背面进行局部托纸加固。将档案正面朝下铺在裱台上，将待加固处整理对齐，在皮纸上刷浆并撤潮后，将皮纸浆面朝下放在待加固处，用手掌或棕刷排实后，从台面上揭起，置于吸水纸上晾干。

8.1.5  接边、接装订边

8.1.5.1  接边

档案边缘较为脆弱且附近有字迹时，为避免字迹受损，可在边缘加粘纸条。选择与档案质地、厚薄、颜色相近的纸张，纸条宽度视具体情况而定。在档案边缘背面涂抹约2mm的浆糊，将准备好的纸条轻轻放在涂浆处，用手掌或棕刷排实。档案边缘如有残缺、撕裂等应先进行补缺和溜口。

8.1.5.2  接装订边

装订边较窄时，为避免字迹被遮挡，可适当加宽装订边，又称接背或接后背。纸条宽度根据装订需要而定。

8.1.6  闷水、压平

8.1.6.1  闷水

将修补过的档案放在吸水纸上，适量喷水，使档案均匀润潮。喷水不宜过多，以免修补处脱胶开裂或造成档案字迹洇散。

8.1.6.2  压平

在充分润潮的档案上下各垫若干张吸水纸，用压板夹住、压平。为避免发生霉变，应经常翻动档案并更换吸水纸，视环境湿度条件和档案干燥状态，每隔几小时或每天倒干一次。

8.2  整托

8.2.1  基本要求

8.2.1.1  整托适用于出现严重霉烂、糟朽、絮化、脆化、破碎等整体强度较差的档案。局部破损或脆弱的档案不应采用此类方法。

8.2.1.2  整托包括湿托法、干托法、双面字迹档案整托法等，应根据档案的纸张强度状况、字迹洇褪状况等选择合适的方法。

8.2.1.3  托纸宁薄勿厚、宁软勿硬、宁浅勿深；浆糊宁少勿多、宁稀勿稠。

8.2.2  湿托法

8.2.2.1  适用范围

湿托法适用于字迹遇水不扩散的档案。

8.2.2.2  铺平

将垫膜刷平于裱台上，档案背面朝上铺在垫膜上，均匀喷水潮润、展平（见图1）。

如档案破碎严重，可选择以下两种方法进行拼对及铺平。

a）将垫膜刷平于裱台上，档案正面朝上铺在垫膜上，将破碎处拼接对齐，喷水潮润后在正面覆盖一张垫膜，将两层垫膜连同档案一同提起翻面，使档案正面朝下铺平于裱台上，揭去背面垫膜。

b）将垫膜刷平于拷贝台上，档案背面朝上铺在垫膜上，借助拷贝台的光线将破碎处拼接对齐。

图1  铺平

8.2.2.3  刷浆

用排笔在档案背面均匀涂刷稀浆糊。

8.2.2.4  补缺

在档案背面用与档案质地、厚薄、颜色相近的纸张填补缺损部位，搭接范围一般不超过2mm。补缺后在补纸上补刷浆糊。

8.2.2.5 上纸

将准备好的托纸用棕刷刷合在档案背面。上纸过程要求快、稳、准、轻。

8.2.2.6  排实

将档案托件连同垫膜一同揭起，正面朝上放在吸水纸上，揭去正面垫膜，用棕刷均匀撤潮、排实。

8.2.2.7  上墙

在托纸四周边缘刷5～10mm宽的浆糊，贴在纸墙等干燥设备上，使其干燥。

操作方法为：左手夹住托件左角，右手持棕刷抵住托件右角，从裱台上揭起，将托件竖贴在墙上（见图2）；先固定上端，然后用棕刷沿左右两边交替刷下，最后封下端并留启孔。

档案在上墙干燥期间工作室内应保持适宜的温湿度。过于湿热，档案容易生霉；过于干冷，档案则易崩裂。对于质地脆弱、易发生崩裂的档案，排实后暂不上墙，待自然晾干后，再重新喷水上墙。

图2  上墙

8.2.2.8  下墙

将完全干燥的档案托件从纸墙等干燥设备上揭离。

操作方法为：将启子伸入上墙时预留的启孔内，先将下端启开，再由下向上交替启开左右两边，启至靠近上端时，用双手夹住托件左右边，将托件从墙上揭下，揭时双手要把托件拉挺拉顺（见图3）。

图3  下墙

8.2.3  干托法

8.2.3.1  适用范围

干托法适用于字迹遇水溶解、扩散的档案。分为覆托法和飞托法。

8.2.3.2  覆托法

覆托法，又称搭托法，是在托纸上刷浆，然后将托纸刷覆于档案背面。操作方法为：

a）将垫膜刷平于裱台上，档案正面朝下铺在垫膜上；

b）托纸刷浆后，置于吸水纸上撤潮，然后将托纸浆面向下搭覆在档案背面，边放边用棕刷刷平；

c）将垫膜连同档案一同揭起，小心揭下正面垫膜；

d）将托件置于吸水纸上，用棕刷均匀撤潮、排实；

e）将托件贴在纸墙等干燥设备上进行干燥。

8.2.3.3  飞托法

飞托法是在托纸上刷浆，然后将档案背面刷覆于托纸之上。操作方法为：

a）将托纸铺在裱台上，刷上浆糊；

b）将档案放在裱台上，喷水使其稍微润潮、展平；

c）用干净的排笔或棕刷将档案正面朝上轻轻刷合到托纸上；

d）将托件从裱台上揭起，置于吸水纸上，用棕刷均匀撤潮、排实；

e）将托件贴在纸墙等干燥设备上进行干燥。

8.2.4  双面字迹档案整托法

8.2.4.1  双面字迹档案可以进行单面托纸加固或双面托纸加固。单面托纸可能引起档案卷曲，双面托纸则可能造成档案过于硬挺，应根据档案具体情况进行选择。

8.2.4.2  双面字迹档案应选用马尼拉麻纸、典具帖等纤维较长、透明度较好的薄纸进行整托，以尽可能不影响字迹的识读。

8.2.4.3  双面字迹档案整托可以采用覆托法或湿托法。使用覆托法时由于托纸较薄，刷浆后不宜直接提起，可在托纸下衬垫一层化纤纸等透水性垫膜。将刷浆后的托纸连同化纤纸一起放在吸水纸上撤潮，然后倒扣在润潮刷平的档案背面，轻轻刷合，揭去化纤纸，再垫吸水纸撤潮、排实。

8.2.5  揭旧

档案如曾经经过整托，需要先将背面的旧托纸揭除再托新纸。在铺平的档案上适量喷水闷润，待旧托纸与档案之间的黏性降低后，使用揭、搓、摩等方法去除旧托纸。

8.3  装订

8.3.1  基本要求

8.3.1.1  装订形式应牢固、安全，有利于档案的使用、管理和长期保存。

8.3.1.2  原装订形式符合长期保存要求时，应按照其原本形式装订。

8.3.1.3  不得使用酸性纸、易锈蚀金属钉、塑料封等不利于档案长期保存的材料进行装订。

8.3.1.4  无需装订的档案，进行裁边、压平、整理后放入无酸档案盒内保存。

8.3.2  一般装订程序

8.3.2.1  捶平

多页档案在同一部位进行修补时，将修补处垫纸轻轻捶打，使其与未修补处厚度基本保持一致。

8.3.2.2  折页

筒子页或对开页档案按照原来的折缝进行对折。单开页档案不需要对折。

8.3.2.3  齐边

将档案按照原来的顺序和形式排放整齐。一般对齐下脚和书口（或订口），如下脚处进行了接边处理，可根据具体情况，按照天头或下栏线等进行对齐。

8.3.2.4  压平

将整理好的档案放入压力机或用重物加压，去除纸页间多余空气，使其平整、服帖。压平重量应循序渐进增加，尤其档案较为脆弱时应避免骤然重压。

8.3.2.5  裁切

经过接边处理的档案在压平后可进行整体裁切，去除多余废边，使档案边缘整齐划一。未进行接边处理的档案原则上应保留档案原边，不能进行整体裁切。档案边缘局部多余补纸等可在齐边前进行修剪。

8.3.2.6  配卷皮

装订时尽量使用原卷皮。无卷皮或原卷皮因纸张呈酸性等原因不宜继续使用时，根据档案案卷格式选配合适的新卷皮。

8.3.2.7  打眼

装订时尽量使用原订眼，原订眼因位置不合适、订眼破损严重等原因不宜继续使用时，可另打新眼。用锥子在档案订口一侧合适位置打眼，也可以用装订机打眼。

8.3.2.8  订线

优先选择棉线、麻线或天然丝线按原装订方式进行装订。

8.3.3  特殊装订形式

档案原本为传统线装、传统册页装、西式平装、西式精装等书籍形式时，应按照原装订形式和程序进行装订。

9  修裱质量及管理要求

9.1  修裱质量要求

9.1.1  修裱后的档案应保持原貌，不得损害原件上任何原始痕迹，不得造成文字等信息洇褪扩散。

9.1.2  修裱后的档案应具有合适的物理强度，以利于延长档案寿命，便于未来保存和使用。

9.1.3  修裱后的档案应柔韧光洁、舒展平整、无崩裂、无变形，托纸与档案之间无空壳。

9.1.4  其他质量要求可参考DA/T 64.3—2017的相关规定。

9.2  修裱管理要求

9.2.1  档案是历史的原始记录，修裱时须保持档案内容的完整，不得损坏、丢失、涂改档案内容，不丢失只字片纸。

9.2.2  修裱过程中须做好防火、防盗、防水、防尘等措施，确保档案安全。

9.2.3  修裱过程中应做好文字和影像记录，建立并完成修裱档案，修裱档案应作为技术资料妥善保存。

9.2.4  修裱完成后应参考9.1的规定进行质量评估和验收。

附录A

（资料性附录）

修裱工作室要求

A1  室内光线充足，避免阳光直射。优先采用自然光，并根据需要补充人工照明。

A2  室内温湿度应适宜、恒定，一般要求温度在14℃～24℃之间，相对湿度在40%～60%之间。温湿度的具体数值可根据各地条件具体选择和确定，但总体应较为恒定，避免反复波动。

A3  室内应保持洁净，禁止饮食、吸烟，门窗密闭性良好，避免昆虫、鼠类、霉菌和有害气体侵入。

A4  室内应安装上下水和电源，并采取适当的防水、防火、防盗等安全防护措施。

A5  每位工作人员使用面积应不小于10m2。

附录B

（资料性附录）

纸墙制作方法

B1  钉木格

用宽、厚均为3cm的方形木条制成约18cm×18cm的方格，固定在工作室的墙壁上。

B2  托纸

将高丽纸裁成约26cm×26cm的正方形，每六张方块纸用稠浆糊托合在一起为一贴层。具体方法为：先在第一张方块纸上刷满浆糊，取第二张方块纸使其帘纹方向与第一张交错，并以左上角为准，向右、向下分别错开约1cm，刷合排实，使两张纸粘贴牢固；然后在第二张纸上再刷满浆糊，以同样的方法粘贴第三张；以此类推，直至将六张纸全部托合在一起。

B3  堵磴

用纸对方格进行包糊称为“堵磴”或“扒磴”。在托合好的方块纸四周刷稠浆糊，从第一行开始每隔一格糊一张方块纸。将纸的四角与木格四角错开（见图B.1），把纸的四角包在木格背后，使纸与木格粘贴牢固（见图B.2）。糊第二行时与第一行错开（见图B.3），以此类推隔空糊完第一遍，晾干后再补糊其他空格。待干透后，用砂纸打磨平整。

B4  糊大面

在纸墙上糊大张高丽纸称“糊大面”。糊大面共四个贴层，每个贴层由四层高丽纸托合而成。粘贴时应使纸层之间及贴层之间帘纹方向交错，以使纸墙内部拉力平衡，保持纸墙表面平整。糊大面完成后，最后在表面糊一层光滑细腻、强度较好的中性或弱碱性白纸。

图B.1 纸的四角与木格四角错开

图B.2 将纸的四角包在木格背后

图B.3 隔空糊纸

附录C

（资料性附录）

小麦淀粉浆糊的制作、保存和使用

C1  小麦淀粉的制作

选用上等小麦面粉，加适量冷水和成面团揉匀，盖湿毛巾静置约15分钟。然后将面团放入盛有清水的盆中慢慢抓洗，将面团中的淀粉全部洗出。将洗出的淀粉水用细罗过滤，去除其中散落的面筋渣，静置几天令沉淀并轻微发酵，期间需经常更换清水。至沉淀上方的水不再发黄时，将沉淀置于通风处晾干即成为干淀粉。

C2  小麦淀粉浆糊的制作

制作小麦淀粉浆糊可选择煮制法或冲制法。

煮制法：将除去面筋的干淀粉放入锅内，加少量水没过淀粉，待其完全浸透后（约半小时），用木棒搅拌、捣碎粉渣。向其中加入足量水，置于炉火上边加热边朝同一方向不停搅拌，至浆色光亮能拉出浆丝即成。

冲制法：将干淀粉放入盆内，加适量温水将淀粉完全浸透、捣碎、搅拌形成稠糊状。然后将开水冲入盆内，边冲边用木棒朝同一个方向不停搅拌，至浆色光亮能拉出浆丝即成。

C3  小麦淀粉浆糊的保存和使用

制成的浆糊团应放入冷水或冰箱冷藏室储存，保存时间不宜超过10天，每天更换1～2次水。保存过程中应避免浆糊团冷冻或霉变，影响黏性。冷冻或霉变后的浆糊不能继续使用。

使用前将浆糊团从水中取出捣烂，加入适量清水调和后，用细罗过滤。稀释后的浆糊浓度适宜、黏性适中。

参 考 文 献

[1]  GB/T 21712—2008  古籍修复技术规范与质量要求

[2]  GB/T 30108—2013  信息与文献 图书馆和档案馆的图书、期刊、连续出版物及其它纸质文献的装订要求 方法与材料

[3]  JGJ 25—2010  档案馆建筑设计规范